# KISIM -1 İNŞAAT

# 03  TESVİYE ŞAPI YAPILMASI (HAZIR ŞAP BETONU İLE) (7 CM KALINLIKTA)

BİRİM FİYAT TARİFİ

Hazır Şap Betonu kullanılarak, 7 cm kalınlığında şap dökülmesi, alüminyum mastar ile tesviyesinin yapılması, şap betonunun çekmesini müteakip helikopter makinesi ile perdahının yapılması, ilgili idarece belirlenmiş ölçülerde (yaklaşık 3 m.) beton derz kesiminin yapılması, ihtiyaç durumunda sulama yapılması, şap yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ UYGULAMA

Kot tespitleri yapılacak bütün alan aynı kota getirilecek veya projede belirtilen meyiller oluşturulacak şekilde duvar diplerine kot verilecektir. Orta alanlara Anolar kotlara göre yerleştirilecektir. Tüm kotlar Nivo ile veya hortum terazi ile projesine göre alınacaktır.

Temizlenmiş alana Hazır Şap Betonu temin edilerek seyyar pompa ile dökülecektir.

Verilmiş kotlara ve anolara göre alüminyum mastar ile tesviyesi yapılacaktır.

Şapın çekmesinin ardından helikopter makinesi ile düzgünce perdahlanacaktır. İdarece belirlenmiş ölçülerde şap betonunda derz kesimi yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Kotlara uygunluk ve eğim kontrolü yapılacaktır.

İskele kurularak çalışılması gerekiyorsa, iskele ayakları altına mutlaka koruyucu elemanlar konulacaktır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı  	 	:

Ürün Renk Kodu  	:

# 01 SELF LEVELLİNG YAPILMASI - EPOKSİ ZEMİN İÇİN

BİRİM FİYAT TARİFİ

Mevcut tesviye şapı üzerine, önce yer döşemesinin kir ve tozlarının temizlenmesini takiben, kendi yayılır tek veya çift bileşenli özel düzleme harcının yüzeyleri düzeltecek şekilde uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Düzleme şapı uygulaması yapılacak olan yerlerdeki mevcut yüzey iyi incelenmeli; sağlam, temiz, kuru, çatlaksız, basınç ve çekme mukavemetlerine sahip bir yüzey teslim alınmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında yüzey sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında, hava sıcaklığı ise +10°C ile +30°C arasında olmalıdır.

Homojen karışmış malzemeye bire bir kuvars kumu katılarak rulo veya mala ile yüzeye iyice yedirilerek ve gözenekleri kapatacak şekilde uygulanır.

Astar henüz yaşken üzerine homojen şekilde kuvars kumu serpilerek köreltme yapılır.

Kür sonrası serbest kumlar temizlenir.

(A+B) bileşenleri karışımına kuvars kumu 0.7 kg/m2:0.3 kg/m2 olacak şekilde katılır. Homojen bir biçimde karıştırıldıktan sonra mala ile sıyırma biçiminde yüzeye çekilir.

(A+B) karışımına kuvars kumu 1,7 kg/m²:0,5 kg/m² olacak şekilde taraklı mala ile uygulanır. Kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınır ve uygulama tamamlanır. Yüzeyin esasına göre zemin düzleme şapında kullanılacak olan alt zemin astarı belirlenecektir.

UYGULAMA SIRASI

Yüzeyin kusursuz düzgünlükte olması kontrol edilecektir.

Self levelling uygulaması, uygulanacak mahalde, tesviye şap, duvar ve tavan uygulaması ile mekanik ve tesisat işleri uygulaması tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Uygulama alanına atılan şap rutubetini attığı anda diğer ekipler çalışmaya başlayacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE

TESTLER

İskele kurularak çalışılması gerekiyorsa, iskele ayakları altına mutlaka koruyucu elemanlar konulacaktır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# 01 SELF LEVELLİNG YAPILMASI

BİRİM FİYAT TARİFİ

Mevcut tesviye şapı üzerine, önce yer döşemesinin kir ve tozlarının temizlenmesini takiben, kendi yayılır özel düzleme harcının yüzeyleri düzeltecek şekilde uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Düzleme şapı uygulaması yapılacak olan yerlerdeki mevcut yüzey iyi incelenmeli; sağlam, temiz, kuru, çatlaksız, basınç ve çekme mukavemetlerine sahip bir yüzey teslim alınmalıdır.

UYGULAMA

Yüzeyin esasına göre zemin düzleme şapında kullanılacak olan alt zemin astarı belirlenecektir. Primer sarfiyatı ortalama M2’ye 100 gr. dır.

Seçilen alt zemin astarı yüzeye fırça veya rulo ile komple uygulanacak, 1 saate yakın bekledikten sonra yüzey düzleme şapının uygulamasına hazır hale getirilecektir.

Zemin düzlemesinde, sentetik katkı maddeleri içeren özel çimento bazlı hazır düzleme şapı kullanılacaktır. Metrekareye ortalama 4.5 kg düzleme şapı sarfiyatı ile 2.00 mm kalınlık elde edilecektir. Uygulama: Bir Torba (25.00 kg) yapıştırıcıya 6.50 lt su ilave edilerek uygun bir karıştırıcı ile hava kabarcıkları tamamen kayboluncaya kadar karıştırılacaktır. (Maksimum 600 devir /dakika elektrikli matkap ile hazırlanan şap bir mala ile istenilen kalınlığa göre yayılacaktır. Her defasında 20 dakika içerisinde uygulanabilecek miktarda malzeme hazırlanacaktır. Ortam sıcaklığı +5 derece altında ıslak ve rutubetli bir ortam olmayacaktır.

UYGULAMA SIRASI

Yüzeyin kusursuz düzgünlükte olması kontrol edilecektir.

Self levelling uygulaması, uygulanacak mahalde, tesviye şap, duvar ve tavan uygulaması ile mekanik ve tesisat işleri uygulaması tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Uygulama alanına atılan şap rutubetini attığı anda diğer ekipler çalışmaya başlayacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE

TESTLER

İskele kurularak çalışılması gerekiyorsa, iskele ayakları altına mutlaka koruyucu elemanlar konulacaktır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# 02a  PVC İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

BİRİM FİYAT TARİFİ

Şartnamesine uygun yapılmış şap yüzeyinin temizliğinden sonra, onaylanmış özel yapıştırıcı malzemesi kullanılarak PVC kaplama malzemesinin yapıştırılmasıdır. Mahallerde duvar bitişlerinde radiüs verilecek 10 cm yüksekliğinde süpürgelik yapılacaktır. Yüzey olarak hesaba girecek, ayrıca süpürgelik metretül olarak bedeli ödenmeyecektir. Mantardan yapılmış hava alma aleti ile hava kabarcıklarının boşatılması, ek yerlerine kaynak kordonunun uygulanması,  cilalanması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak mahallerde ilk kontrol edilecek husus, daha önce uygulanmış olan şap yüzeyinin (self levelling) düzgün olması, çatlama olmaması ve şapın tozuma yapmamış olmasının kontrolüdür

PVC yer kaplamasının uygulanacağı mahallerde, önceden iş programı yapılacaktır.  Bu program hazırlanırken uygulama ekibinin işe başlayacağı tarihte, uygulama yapılacak mahallerde başka bir taşeronun da çalışmaması sağlanacaktır.

UYGULAMA

Döşeme şekli için detay projesi var ise bu projeye uygun olarak, yok ise işveren tarafından verilen karara göre karar verilerek uygulama detayları hazırlanacak ve bu doğrultuda hiza, şekil veya bordürleri belirlemek üzere yerler işaretlenecektir.

PVC yer kaplaması yapılacak tüm mahaller önceden atılmış zemin tesviye şapının (self-levelling) üzerinde kalan çapakların alınması için motorlu zımpara makinesi ile temizlenecek, bu temizleme işlemleri bittikten sonra mahaller tozdan arındırılacaktır.

PVC yer kaplamaları zemine yapıştırılırken, yer kaplaması yapıştırıcısı A3 ve B1 numara taraklı mala ile tüm zemine homojen ( ortalama 330 gr/m2) olarak sürülecektir.

PVC yer kaplaması yapılacak mahallerde ortalama sıcaklık 14ºC ile 25ºC arasında olmalıdır. Zeminden ısıtmalı sistemlerde ısıtma 10 gün önceden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında kapatılmalıdır. Uygulamadan 72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir. Zemin ısısı +20 C’ yi geçmeyecektir.

PVC esaslı yer kaplamalarına uygun yapıştırıcısı zemine kurallara uygun olarak sürülüp gerekli kuruma süresi kadar beklendikten sonra, PVC yer kaplaması zemine yapıştırılacaktır. Yapıştırma işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yer kaplaması ortadan kenarlara doğru mantardan yapılmış hava alma aleti ile itilerek içinde kalması muhtemel hava kabarcıklarının tahliyesi sağlanacaktır. Sırasıyla yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra PVC yer kaplamasının duvar kenarlarında kalan fazlalıkları özel bıçakları yardımıyla alınacak ve malzemenin yere yapıştırılması işlemi tamamlanacaktır.

Mahallerde duvar bitişlerinde radiüs verilecek 10 cm yüksekliğinde süpürgelik yapılacaktır. Derslik zeminleri için detay projeleri esas alınacak ve uygulama öncesi idare onayı istenecekir.

Yapılan kaplamanın 24 saat sonrasında yer kaplamasında oluşan ek yerleri motorlu derz açma makinesi / itmeli rulmanlı derz açma makinesi ve makinenin giremeyeceği yerler içinde el derz aleti kullanılarak gönyesinde, düzgün tek bir seferde ve doğrultuda kesinlikle dışarı kaçmadan açılacaktır.

PVC yer kaplamasının uygulamasında ek yerlerinin kaynaklanması işlemine özen gösterilecektir. Açılan derz aralarına malzeme ile aynı tonda özel olarak yapılmış 4 mm çapında kaynak kordonu diye adlandırılan plastik malzeme özel makinesi eşliğinde tek seferde ısıtılarak çekilecek, kaynak kordonu uygulama işlemi yapılırken, arkadan gelen ikinci usta eritilerek çekilen kaynak kordonunu özel bıçağı ile tıraşlayarak yer kaplaması ile aynı seviyeye getirilecektir.

Uygulaması tamamlanan PVC döşeme kaplaması üzerine özel PVC yer kaplaması cilası tatbik edilecektir. Cila, 3 kat olarak homojen bir şekilde özel mop yardımıyla uygulanacaktır. Her kat ciladan sonra yaklaşık 60 dakika kuruma süresi beklenecektir.

UYGULAMA SIRASI

PVC yer kaplamasının uygulaması, uygulanacak mahalde, self levelling şap, bölme duvar, asma tavan uygulamalarının tamamlanmasından sonra, boya işlerinin son kat işleminden önce uygulanacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE TESTLER

Kaplama yüzeyinin,  yatay düzlemde düzgünlüğü ve birleşim noktalarının kaynağının düzgünlüğü kontrol edilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

Uygulama alanı temizlendikten ve test edildikten sonra üzerine kalın mukavva ve hava kabarcıklı naylon serilerek malzeme korunmaya alınacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# Z16  ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK YAPILMASI (H:10Cm)

BİRİM FİYAT TARİFİ

Projede belirtilen detayına uygun olarak alüminyum süpürgeliğin yapıştırma takviyeli olarak vidalanması, iç ve dış köşe birleşim parçalarının yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 Mt fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Alüminyum süpürgelik yapılması için duvarların düzgünlüğü ve üzerine yapılmış olan macun gibi dolgu malzemelerinin iyi zımpara edilmiş olduğu kontrol edilecektir.

UYGULAMA

Süpürgelik boyları duvara uygun çaptaki vida ve dübel ile tatbik edilecektir. Süpürgeliğin içinde yer alan vidalama alanları yardımıyla süpürgelik belirlenen yerlerden duvara monte edilecektir, alüminyum süpürgeliğin vida yerleri daha sonrasında takılacak olan u profili (fuga) ile tam gizlilik kazanacaktır. U profili detay projesine bağlı olarak süpürgelik renginden farklı veya aynı renkte olabilecektir.

Duvar içerisinde geçebilecek herhangi bir tesisata zarar vermemek için işverenden tesisat projesi istenecektir. Alçıpan olan kısımlarda alçıpan dübeli, sıvalı yüzeylerde beton dübeli ile tespit edilecektir. Süpürgelik birleşim noktaları, duvar boyunu eşit olarak bölecek şekilde olacak; 1m.den kısa yerler tek parçada geçilecektir.

UYGULAMA SIRASI

Alüminyum süpürgelik uygulaması, uygulanacak mahalde kapı montajının, duvar ve döşeme kaplama uygulamasının tamamlanmasından sonra, boya uygulamasının son kat işleminden önce yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE TESTLER

Malzemenin döşemeye paralelliği, duvarla birleşiminin düzgünlüğü ve duvara sağlam bağlanmış olması kontrol edilecektir.

Malzeme birleşim yerlerinin projeye ve şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir.

Duvar birleşiminde oluşan üst derzin gereğinden fazla kalın olmaması kontrol edilecektir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış malzemenin uzunluğunun ölçülmesi ile bulunan MT (Metretül)' dür.

RENK

İmalat alanındaki Alüminyum Doğrama renginde olacaktır.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-D16/1D   ALÇI PANEL LEVHALARLA ÇİFT YÜZ YALITIMLI ÇİFT KAT ALÇIPAN  DUVAR KAPLAMA YAPILMASI (ARASI TAŞYÜNÜ) DEMİR KUTU PROFİL

GENEL BİRİM FİYAT TARİFİ

Keşif maddesinde gösterilen özelliklere ve projede verilen yerlerdeki detaya uygun olarak 80*40*3 mm. Demir Kutu Profil malzeme ile karkas yapıldıktan sonra her yüze çift kat 12.5 mm. kalınlıklı alçıpan panellerin 25 mm. borazan vidalar ile sabitlenmesi alçıpan ek yerlerine derz bandı çekilmesi, 2 alçıpan arasına 50 kg/m3 yoğunluğunda taşyünü konulması, her türlü malzeme ve zayiat, iş iskelesi, çalışma sehpası, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1M2 fiyatıdır.

GENEL YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak zeminde yatayda ve düşeyde düzgünlük kontrol edilecektir.

UYGULAMA

Projede belirtilen yerlerde, keşifte belirtildiği şekildeki alçıpan kaplı duvarın yeri döşeme, duvar ve tavanda işaretlenecektir.

80*40*3 mm. Demir Kutu Profil malzemeler ile konstrüksiyon yapılacaktır. Maksimim açıklık 60 cm. olacaktır.

Tek yüzlü duvar konstrüksiyonun bir yüzüne keşifte belirtilen türdeki (normal, rutubete dayanıklı veya yangına dayanıklı) 12,5 mm. kalınlığındaki çift kat alçıpan levhalar borazan vidalarla monte edilecektir.  Alçıpan Duvar aralarına 50 kg/m3 5 cm. kalınlığında taşyünü malzeme konulacaktır.

Alçıpan ek yerleri derz bandı ve macunu ile kapatılacaktır.

Derz dolgu malzemesi ve ara bantları onaylanan üreticinin önerisine uygun olan malzeme ve miktarda kullanılarak yapılacaktır.

Uygulama sırasında düzgün ve terazisinde bir yüzey oluşturulacaktır. Özellikle süpürgelik gelecek yerler ve köşe birleşimlerinde düzgünlüğe ayrıca dikkat edilecektir.

Hatalı, lekeli paneller yerleştirilmiş olsalar da sökülecek ve yerine uygun olanlar monte edilecektir.  Mekanik ve elektrik tesisat için geçebilecek boru ve kanalların etrafına akustik levha ve yangına dayanıklı macun çekilecektir.

UYGULAMA SIRASI

Alçıpan bölme duvar uygulaması, uygulanacak mahalde, tesviye şapı uygulamasından, tüm elektrik ve mekanik işlerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Yatayda ve düşeyde ip, terazi ve şakülle düzgünlük kontrol edilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Uygulanan yüzey üzerinden hesaplanır. 0.10 M2’den küçük boşluklar çıkartılmaz

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# D16   ÇİFT KAT ALÇI PANEL LEVHALARLA KAPLAMA YAPILMASI

GENEL BİRİM FİYAT TARİFİ

Keşif maddesinde gösterilen özelliklere ve projede verilen yerlerdeki detaya uygun olarak 80*40*3 mm. Demir Kutu Profil malzeme ile karkas yapıldıktan sonra tek yüze çift kat 12.5 mm. kalınlıklı alçıpan panellerin 25 mm. borazan vidalar ile sabitlenmesi alçıpan ek yerlerine derz bandı çekilmesi, her türlü malzeme ve zayiat, iş iskelesi, çalışma sehpası, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1M2 fiyatıdır.

GENEL YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak zeminde yatayda ve düşeyde düzgünlük kontrol edilecektir.

UYGULAMA

Projede belirtilen yerlerde, keşifte belirtildiği şekildeki alçıpan kaplı duvarın yeri döşeme, duvar ve tavanda işaretlenecektir.

80*40*3 mm. Demir Kutu Profil malzemeler ile konstrüksiyon yapılacaktır. Maksimim açıklık 60 cm. olacaktır.

Tek yüzlü duvar konstrüksiyonun bir yüzüne keşifte belirtilen türdeki (normal, rutubete dayanıklı veya yangına dayanıklı) 12,5 mm. kalınlığındaki çift kat alçıpan levhalar borazan vidalarla monte edilecektir.

Alçıpan ek yerleri derz bandı ve macunu ile kapatılacaktır.

Derz dolgu malzemesi ve ara bantları onaylanan üreticinin önerisine uygun olan malzeme ve miktarda kullanılarak yapılacaktır.

Uygulama sırasında düzgün ve terazisinde bir yüzey oluşturulacaktır. Özellikle süpürgelik gelecek yerler ve köşe birleşimlerinde düzgünlüğe ayrıca dikkat edilecektir.

Hatalı, lekeli paneller yerleştirilmiş olsalar da sökülecek ve yerine uygun olanlar monte edilecektir.  Mekanik ve elektrik tesisat için geçebilecek boru ve kanalların etrafına akustik levha ve yangına dayanıklı macun çekilecektir.

UYGULAMA SIRASI

Alçıpan bölme duvar uygulaması, uygulanacak mahalde, tesviye şapı uygulamasından, tüm elektrik ve mekanik işlerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Yatayda ve düşeyde ip, terazi ve şakülle düzgünlük kontrol edilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Uygulanan yüzey üzerinden hesaplanır. 0.10 M2’den küçük boşluklar çıkartılmaz

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-İZ-07   TAŞYÜNÜ MALZEME İLE SES VE ISI İZOLASYONU YAPILMASI

50 KG/M3 5 CM.

GENEL BİRİM FİYAT TARİFİ

Keşif maddesinde gösterilen özelliklere ve projede verilen yerlerdeki detaya uygun olarak 50 Kg/m3 yoğunlukta 5 cm. kalınlığında Taşyünü malzeme ile ses ve ısı izolasyonu yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, iş iskelesi, çalışma sehpası, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1M2 fiyatıdır.

GENEL YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak zeminde yatayda ve düşeyde düzgünlük kontrol edilecektir.

UYGULAMA

Projede belirtilen yerlerde, keşifte belirtildiği şekildeki 50 Kg/m3 yoğunlukta 5 cm. kalınlığında Taşyünü malzeme demir profiller arasına düzgün bir biçimde yerleştirilecektir.

Hatalı, bozulmuş taşyünü panelleri yerleştirilmiş olsalar da sökülecek ve yerine uygun olanlar monte edilecektir.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Uygulanan tüm malzemeler kontrol edilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-D01 ALÇI SIVA YAPILMASI DUVAR - TAVAN

BİRİM FİYAT TARİFİ:

Ekli proje ve detaylara uygun olarak hazırlanmış düzgün yüzeyli satıhlara yüzeydeki toz, yağ ve benzeri faktörler varsa yüzeylerin temizlik maddeleri ile temizlenmesi, iş iskelesi kurulması, Tariflenen* astar malzemesi ile astarlanması, alçı ve yeteri kadar su katılarak elde edilen harç ile ortalama 2 cm. kalınlığında alçı sıvanın yapılması, yüzeyinin perdahlanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş iskelesi, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, YÜKLENİCİ kârı ve genel giderler dâhil, 1 M2 alçı sıva yapılması işidir.

SIVA YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla kullanılan, akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarlarıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan tamamen arındırılmış olmalıdır.

Duvarda çivi, metal vb. paslanmaya sebep olabilecek herhangi bir malzeme kalmayacak şekilde yüzey hazırlığı yapılmalıdır.

Kapı pencere ve benzeri rezervasyonlarda çelik profillerden hazırlanmış şablonlar kullanılacaktır. Uygulama yapılacak yüzeylerin bulunduğu yerlerin zeminlerine duvara sıfır olacak şekilde naylon serilmeli, zemin üzerinde alçı malzemesi bırakılmamalıdır.

Yüzeylerdeki derin çatlak ve delikler önceden tamir edilmelidir.

Su emme özelliklerine göre yüzeyler su ile ıslatılıp nemlendirilmelidir.

Alçı sıva uygulamasından önce İŞ SAHİBİ/PROJE YÖNETİCİSİ’nin onayladığı aderans artırıcı malzeme beton tavan, brüt beton yüzeylere ve alçı sıvanın tutunmasının zor olduğu yüzeye uygulanmalıdır.

Brüt beton yüzeylerdeki kalıp yağı tamamen temizlenmelidir. Brüt beton yüzeylerde kaba alçı için perlitli alçı kullanılacaktır.  Sıva altında kalacak metal yüzeyler, uygulamadan önce paslanmaya karşı korunmalıdır.

ALÇI SIVA HARCININ HAZIRLANMASI

Harcın hazırlanacağı kap, temiz ve bir önceki karışımın artıklarından tamamen arındırılmış olmalıdır.

Harç, 6 - 6,5 lt suya 10 kg sıva alçısı oranında hazırlanır.

Kabın içine önce su konulur, ardından sıva alçısı eklenir. Alçının suyu emmesi için takriben 2 dakika beklenir. El mikseri ya da mala ile iyice karıştırılarak harcın homojen bir hale gelmesi sağlanır. Alçının topaklanmaması için, karışım sırasında ve karışımdan sonra, harca su ilave edilmemelidir.

ALÇI SIVA HARCININ UYGULANMASI

Sıvanacak yüzeyde düşey ve yatay doğrultuda veya mevzii olarak sapmalar bulunduğu zaman bunların hizaya getirilmesi için yapılacak düzeltme işleminde harcın kalınlığı ortalama 2 cm olmalı, 2 cm’yi geçtiği takdirde bu kısım 3,5x3,5mm gözenek aralıklı rabitz teli ile sağlamlaştırılmalıdır. Kullanılacak olan rabitz teli birim fiyata dahildir.

Alçı, suya katılarak harç elde edilecek, alçıya su katılmayacaktır. Alçı harcında, mukavemetinin azalmaması için, su miktarı, alçı ağırlığının % 80'i geçmemelidir.

Alçı karışımı, düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanılarak yapılacak, erken donma sorunlarına yol açabileceği için yüksek devirli karıştırıcılar kullanılmayacaktır.

Tekne içerisindeki harç,  uygulama için hamur kıvamına gelinceye kadar içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılacaktır

Sıva harcına, karışımdan sonra su veya alçı eklenmeyecektir.

Farklı malzemelerin birleşim yerlerine, daha sonra çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğinde sıva filesi birleşim yerlerini ortalayacak şekilde alçı sıva harcı üzerine uygulanacaktır.

Uygulama anolu yapılacak, harç ıspatula ile ano çıtasının yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar yüzeyine uygulanacaktır. Ano çıtaları arası en fazla 200 cm olacak şekilde ano çıtaları yapıştırılacak, yapıştırma sırasında çıtalar ipine ve terazisine getirilecektir.

Alçı sıvaya, ano çıtalarının yapıştırılması için kullanılan alçı harcı sertleştikten sonra başlanacaktır. Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören sıva profilleri harç kullanılarak yerleştirilecek, su terazisi ile sıva profilinin düşeyde ve yatayda terazide olması sağlanacaktır.

Sıva harcı tuğla, gazbeton vb. duvar yüzeylerine 5 - 40 mm, brüt beton yüzeylerine 5  -  20 mm doğrudan tek kat uygulanacaktır.

Sıva küreği üzerindeki alçı harcı aşağıdan yukarıya bastırılarak uygulanacaktır.

Yüzeyin niteliği uygulama şeklini değiştirmez. Tuğla,  beton,  brüt beton,  gazbeton, bimsblok vb. yüzeyler üzerine uygulama aynı şekilde yapılacaktır.

Alüminyum bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırılarak mastarlama yapılacak ve mastar çekildikten sonra yüzeydeki boşluklar doldurulacaktır.

Alçı sertleşmeye başladıktan sonra ano çıtaları sökülecek ve çıta boşlukları sıva harcı ile doldurulacaktır.

Alçı sıva işlemi tamamlandıktan sonra tek kat, en az 1.5 mm kalınlığında saten perdah alçısı çelik mala ile uygulanacaktır.

Sıvadan önce duvarda bırakılması gereken boşluklar (menfez, aspiratör çıkışı, tesisat geçişleri vb.) ölçüsüne getirilip sıvanacak bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Sıva yüzeylerinin kesiştikleri köşeler projesinde belirtildiği gibi keskin, yuvarlak ya da pahlı olacaktır.

Sıva, kaplama ya da pervaz altına girdiği takdirde girme payı en az 2 cm olacaktır.

Köşe profilleri alüminyum veya galvaniz olacak, İŞVEREN’in onaylayacağı bir marka kullanılacaktır. Sıvayı kavrayacak, diğer yüzeylerdeki anolarla birlikte mastar, gönye ve şakulünde her iki yönde verilecek akslara paralel tüm dış köşelere yerleştirilecektir. Köşe profili malzeme ve işçilik fiyatı birim fiyatlara dâhildir.

Sıva imalatlarında şakül ve mastar toleransı ± 2 mm aralığında olacaktır. Bu toleransın dışına çıkıldığı takdirde YÜKLENİCİ bila bedel hatasını düzeltecektir.

UYGULAMA KRİTERLERİ

Farklı malzeme birleşim bölgelerinde yatayda ve düşeyde uygun sıva filesi kullanılmalıdır. (Sıva

Filesi 105-115 gr/cm2 Alkali Dayanımlı) Uygulama sırasında ortam en az +5°C, en çok +35°C olmalıdır.

Yeni sıva yapılan yüzeyi kurutmak için önünde soba vs. yakarak ısıtma yoluna gidilmemelidir.

Alçı sıva yüzeyi, hızlı kurumaya karşı rüzgârdan korunmalıdır.

Harç hazırlandıktan sonra 80 - 100 dakika içinde kullanılmalıdır; donma bitimi yaklaşık 140 dakikadır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-DS01 SATEN ALÇI SIVA YAPILMASI

BİRİM FİYAT TARİFİ:

Ekli proje ve detaylara uygun olarak hazırlanmış düzgün yüzeyli satıhlara yüzeydeki toz, yağ ve benzeri faktörler varsa yüzeylerin temizlik maddeleri ile temizlenmesi, iş iskelesi kurulması, köşelere alüminyum köşe profili konulması, gerekli yerlere derz bantı çekilmesi, saten alçı malzemesi ile ortalama 5 mm. kalınlığında alçı sıvanın yapılması, yüzeyinin perdahlanması, zımpara yapılması, boyaya hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş iskelesi, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, YÜKLENİCİ kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² saten alçı sıva yapılması işidir.

SIVA YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan tamamen arındırılmış olmalıdır.

Duvarda çivi, metal vb. paslanmaya sebep olabilecek herhangi bir malzeme kalmayacak şekilde yüzey hazırlığı yapılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeylerin bulunduğu yerlerin zeminlerine duvara sıfır olacak şekilde naylon serilmeli, zemin üzerinde alçı malzemesi bırakılmamalıdır. Yüzeylerdeki derin çatlak ve delikler önceden tamir edilmelidir.

ALÇI SIVA HARCININ HAZIRLANMASI

Harcın hazırlanacağı kap, temiz ve bir önceki karışımın artıklarından tamamen arındırılmış olmalıdır.

Harç, 6 - 6,5 lt suya 10 kg sıva alçısı oranında hazırlanır.

Kabın içine önce su konulur, ardından sıva alçısı eklenir. Alçının suyu emmesi için takriben 2 dakika beklenir. El mikseri ya da mala ile iyice karıştırılarak harcın homojen bir hale gelmesi sağlanır. Alçının topaklanmaması için, karışım sırasında ve karışımdan sonra, harca su ilave edilmemelidir.

ALÇI SIVA HARCININ UYGULANMASI

Alçı, suya katılarak harç elde edilecek, alçıya su katılmayacaktır. Alçı harcında, mukavemetinin azalmaması için, su miktarı, alçı ağırlığının % 80'i geçmemelidir.

Alçı karışımı, düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanılarak yapılacak, erken donma sorunlarına yol açabileceği için yüksek devirli karıştırıcılar kullanılmayacaktır.

Tekne içerisindeki harç,  uygulama için hamur kıvamına gelinceye kadar içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılacaktır

Sıva harcına, karışımdan sonra su veya alçı eklenmeyecektir.

Farklı malzemelerin birleşim yerlerine, daha sonra çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğinde sıva filesi birleşim yerlerini ortalayacak şekilde alçı sıva harcı üzerine uygulanacaktır.

Duvar köşelerinde köşe sıva profilleri harç kullanılarak yerleştirilecek, su terazisi ile sıva profilinin düşeyde ve yatayda terazide olması sağlanacaktır. Sıva harcı yüzeylere 5 mm doğrudan uygulanacaktır.

Köşe profilleri alüminyum olacak, İŞVEREN’in onaylayacağı bir marka kullanılacaktır. Köşe profili malzeme ve işçilik fiyatı birim fiyatlara dâhildir.

UYGULAMA KRİTERLERİ

Farklı malzeme birleşim bölgelerinde yatayda ve düşeyde uygun sıva filesi kullanılmalıdır. (Sıva

Filesi 105-115 gr/cm2 Alkali Dayanımlı)

Uygulama sırasında ortam en az +5°C, en çok +35°C olmalıdır.

Yeni sıva yapılan yüzeyi kurutmak için önünde soba vs. yakarak ısıtma yoluna gidilmemelidir. Harç hazırlandıktan sonra 80 - 100 dakika içinde kullanılmalıdır; donma bitimi yaklaşık 140 dakikadır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-D04 SU BAZLI SATEN MAT BOYA YAPILMASI

BİRİM FİYAT TARİFİ

Mevcut yüzeylerin temizlenmesi, macun gereken yüzeylerde macun ile düzeltme yapılması, iş iskelesi kurulması,  bir kat astar boyanın ve istenilen renkte en az 2 kat yarı mat  boyanın uygulanması , her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, iş iskelesi,  çalışma sehpaları, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Boya yapılacak yüzeyler toz, kalıp yağı ve diğer kimyasal maddelerden arındırılacaktır.

Uygulanacak alanda boyadan korunması gereken kaplama vb malzemeler naylon serilerek korunacaktır.

UYGULAMA

Bir kat astar boya sürülecek ve gerekiyorsa dalgalanmalar macun ile yoklama yapılarak giderilecektir. Tekrar zımparalanacaktır.

Astar uygulamasından sonra,istenilen renkte en az 2 kat boya rulo ile uygulanarak sürülecektir. Katlar arası bekleme sürelerine dikkat edilecektir. Uygulanmış kat kurumadan bir sonraki kat uygulamasına geçilmeyecektir.

Tavan ve duvar birleşimlerinde gerekirse bant kullanılarak düz bir çizgi elde edilecektir.

Uygulama tamamlanmış yüzeyde hiçbir dalgalanma veya renkte ton farkı olmayacaktır.

UYGULAMA SIRASI

Boya işlerinin, uygulanacak mahalde, macun ve zımparalama işleminden sonra iki kat boya, son kat ise zemin kaplaması ile süpürgeliklerin uygulamasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Uygulama yapılmış yüzeyde dalgalanma olmadığından emin olunacaktır. Uygulama alanında oluşabilecek her türlü boya lekesi temizlenecektir.

ÖLÇÜ

Uygulama yapılan yüzey üzerinden ölçülür. Boşluklar düşülür.

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# D06a  SERAMİK DUVAR KAPLAMASI

GENEL BİRİM FİYAT TARİFİ

Mevcut duvar yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine onaylanmış yapıştırıcı ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 3 mm derzli karoların döşenmesi, derzlerin onaylanmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, döşeme yüzünün harçlardan temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

GENEL YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyinde varsa, kalıp yağı, boya, alçı sıva, macun vb kalıntılar temizlenecektir.

Seramik kaplanacak yüzeyler düzgün, pürüzsüz ve mastarında düzlemler haline getirilecektir.

UYGULAMA

Malzemeler, şantiyeye açılmamış orijinal ambalajları içinde cins, renk ve kalite standardı etiketlenmiş olarak getirilecektir.

Döşeme başlangıç yönü, projeye bağlı kalınarak belirlenecektir.  Projede belirtilmemiş ise işveren ile görüşülüp belirlenecektir.

Uygulamaya hazır yüzeyler raspalanacaktır.

Yüzeyin yapıştırıcı suyunu çekmemesi için suyla nemlendirilecektir. Seramik uygulanmadan önce yüzey ıslatılacak ve en az 5 dakika bekletilecektir.

Uygulamalar 5 C nin altında yapılmayacaktır.

Kaplama işlemi yapıştırma ve derzli (3 mm) yapılacaktır. İlgili İdareden onay alınmalıdır.

Derz aralıklarının uygun artı kullanılarak eşit kalmasına dikkat edilecektir.

Dikey ve yatay derz hatları düzgün olacaktır.

Derzlerin duvar seramikleri ile aynı hizada olmasına dikkat edilecektir.

Uygulamadan sonra seramik yüzeylerinde kot farkı olmamasına özen gösterilecektir.

Seramik kesimleri muhakkak seramik kesme makinesi veya spiral ile yapılacak, kerpeten, pense vb el aleti kullanılmayacaktır.

Kullanılacak yapıştırma ve derz dolgu malzemesi üreticinin önerisine uygun olacaktır.

Derz rengi işveren onayına sunulacaktır.

Boyut ve renk farkı olan veya kusurlu, hatalı karolar kullanılmayacaktır. Döşeme işlemi tamamlansa dahi tespit edilen bu tür karolar değiştirilecektir.

Döşeme işleminden sonra yüzey ve kenarlar temizlenecektir.

UYGULAMA SIRASI

Seramik uygulaması, uygulanacak mahalde, düzleme (self levelling) şapı malzemesinin ve duvar işleri uygulamasının tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE  TESTLER

Plakaların yatay düzlemde düzgünlüğü ve derzlerin çizgisi iple kontrol edilecektir.

Uygulama alanı temizlendikten ve test edildikten sonra üzerine kalın oluklu mukavva ve hava kabarcıklı naylon serilerek malzeme korunmaya alınacaktır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

D10   ÇİFT YÜZLÜ ALÇI PANEL SAKAL KİRİŞ DUVAR YAPILMASI H : 160 cm.

BİRİM FİYAT TARİFİ

Projede belirtilen yerlerde, verilen detaya uygun olarak, antipas ile boyanmış 80*40*2 mm. ebadındaki kutu profiller ile tavan ağırlığı için yeter derecede konstrüksiyonun hazırlanması, içine 8cm. kalınlığında 50 kg/m3 5 cm. kalınlığında yoğunluklu taş yünü levhalar konması, 12.5 mm kalınlığındaki normal alçıpan plakaların 25 mm lik borazan vidalarla tespitlenmesi, alçıpan ek yerlerine derz bandı çekilmesi ve macunlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edevat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

İş yeri tesliminde asma tavan ile gizlenmesi gereken, havalandırma kanalları, elektrik tesisat tavaları, çeşitli sıhhi tesisat boru ve şaftların imalatlarının bitmiş, gerekli test ve izolasyon işlerinin tamamlanmış ve bütün duvar, sıva imalatlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

UYGULAMA

Taşıyıcı elemanlar kutu profilden en az 80*40*2 mm kalınlıkta olacaktır.

Uygulama önceden ve yerinde alınan ölçülere göre hazırlanan aplikasyon planı ve imalat çizimlerine uygun olarak yapılacaktır.

Derz dolgu malzemesi onaylanan üreticinin önerisine uygun olan malzeme ve miktarda kullanılarak yapılacaktır.

Uygulama önceden ve yerinde alınan ölçülere göre hazırlanan aplikasyon planı ve imalat çizimlerine uygun olarak yapılacaktır.

Havalandırma menfezleri, aydınlatma elemanları ve diğer elemanlar için gerekli boşluklar yerlerinde ve ölçülerinde bırakılacaktır.

Sakal duvarları düzgün ve terazisinde bir yüzey oluşturacaktır. Hatalı, lekeli ve desen farkı olan paneller yerleştirilmiş olsalar da sökülecek ve yerine uygun olanlar monte edilecektir.

UYGULAMA SIRASI

Alçıpan duvar uygulaması, uygulanacak mahalde, tesisat işlerinin ve bölme duvar işlerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Yatayda ve düşeyde ip, terazi ve şakülle düzgünlük kontrol edilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış imalatın uzunluğunun ölçümü ile bulunan MT (Metretül)’ dür. Tek uzunluk hesaplanacaktır.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

D10   ÇİFT YÜZLÜ ALÇI PANEL SAKAL KİRİŞ DUVAR YAPILMASI H : 110 cm.

BİRİM FİYAT TARİFİ

Projede belirtilen yerlerde, verilen detaya uygun olarak, antipas ile boyanmış 80*40*2 mm. ebadındaki kutu profiller ile tavan ağırlığı için yeter derecede konstrüksiyonun hazırlanması, içine 8cm. kalınlığında 50 kg/m3 5 cm. kalınlığında yoğunluklu taş yünü levhalar konması, 12.5 mm kalınlığındaki normal alçıpan plakaların 25 mm lik borazan vidalarla tespitlenmesi, alçıpan ek yerlerine derz bandı çekilmesi ve macunlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edevat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

İş yeri tesliminde asma tavan ile gizlenmesi gereken, havalandırma kanalları, elektrik tesisat tavaları, çeşitli sıhhi tesisat boru ve şaftların imalatlarının bitmiş, gerekli test ve izolasyon işlerinin tamamlanmış ve bütün duvar, sıva imalatlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

UYGULAMA

Taşıyıcı elemanlar kutu profilden en az 80*40*2 mm kalınlıkta olacaktır.

Uygulama önceden ve yerinde alınan ölçülere göre hazırlanan aplikasyon planı ve imalat çizimlerine uygun olarak yapılacaktır.

Derz dolgu malzemesi onaylanan üreticinin önerisine uygun olan malzeme ve miktarda kullanılarak yapılacaktır.

Uygulama önceden ve yerinde alınan ölçülere göre hazırlanan aplikasyon planı ve imalat çizimlerine uygun olarak yapılacaktır.

Havalandırma menfezleri, aydınlatma elemanları ve diğer elemanlar için gerekli boşluklar yerlerinde ve ölçülerinde bırakılacaktır.

Sakal duvarları düzgün ve terazisinde bir yüzey oluşturacaktır. Hatalı, lekeli ve desen farkı olan paneller yerleştirilmiş olsalar da sökülecek ve yerine uygun olanlar monte edilecektir.

UYGULAMA SIRASI

Alçıpan duvar uygulaması, uygulanacak mahalde, tesisat işlerinin ve bölme duvar işlerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Yatayda ve düşeyde ip, terazi ve şakülle düzgünlük kontrol edilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, uygulama ekibi, kullanılan malzemenin artan parçalarını toplayacak ve daha önceden gösterilen toplama yerine kadar bırakacaktır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış imalatın uzunluğunun ölçümü ile bulunan MT (Metretül)’ dür. Tek uzunluk hesaplanacaktır.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-AL01 ELEKTO STATİK KUMLU BOYALI 5+5 LAMİNE CAMLI KORİDOR  	ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI  	CAMLI TEK KAPI YAPILMASI 100*220+50  (ÜST BÖLME CAM DAHİL)  	CAMLI ÇİFT KAPI YAPILMASI 100+100*220+50  (ÜST BÖLME CAM DAHİL)  	CAMLI EKRAN MODÜLÜ YAPILMASI 50*270

BİRİM FİYAT TARİFİ

Projede ölçü, tip ve detayları belirtilen, alüminyum profillerden ve lamine camdan oluşan her türlü, koridor doğramalarının, teknik koşullara ve uluslar arası standartlara uygun olarak imalatının yapılması, gerekli madeni aksam, fitil ve aksesuarlarla birlikte montajının yapılması, eksiksiz olarak tamamlanması, gerekli testlerin yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, çalışma sehpası, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 m2 fiyatıdır.

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Doğrama için bırakılan boşluğun ölçülerinin doğruluğu kontrol edilecektir.

UYGULAMA

Yapımcı, iş kapsamındaki işlere ait imalata başlamadan önce, şantiyede yerinde ölçüler alıp, imalat çizimleri idareye sunulmalı. .

Mevcut bölmelerde yerinde rölöve çalışması yaptıktan sonra, yapımcı kendi işi ile ilgili olarak bu şartnamede belirtilen koşulları tümüyle sağlayacak şekilde uygulama projelerini (tüm parçalarını gösterecek ayrıntıda) hazırlayıp iş sahibine, inceleyip onaylanması için 3 takım olarak verecektir. Projelerin onaylanması yalnızca genel koordinasyon ve düzenleme içindir. Ölçülerin kontrol edilmiş olması, bu şartname veya sözleşmeye veya bunlarda belirtilen standartlara uymayan hususların onaylanması anlamına gelmez.  5+5 lamine cam uygulanacak.

Alüminyum doğramalar yerinde yapılmış olan elektro statik kumlu boya olacak. Numune doğrama onaya sunulacak.

Alüminyum elektro statik kumlu boya yapılacak. Numune doğrama onaya sunulacak. Alt bantlarda proje detayına göre iki adet kullanılacak.

Kapı kollarında Hoppe Paris HCS GD K138S ve menteşelerde Hoppe Paris serisinden onaya sunulacak.

Tüm aksesuarlar montajdan önce onaya sunulacak. Sınıf doğramalarında tek açılır kanat yapılacak.

MUAYENE VE KABUL

Malzeme onay formalarını sahada uygulama projeler ekinde olacak şekilde sunulacaktır.  Muayene ve testler sonucunda işin, şartname koşullarına uygun olmadığının anlaşılması halinde, yapımcı gerekli düzeltmeleri yaparak muayene ve testler için tekrar hazırlanacak ve işin kabule hazır olduğunu yazılı olarak bildirecektir. Kabuller, iş sahibi tarafından teşkil edilecek kabul heyetince yapılacaktır.

ALÜMİNYUM MALZEME

Taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (mevcut örnek) (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle uygulanacaktır. Alüminyum elemanların yapıya bağlantıları, yapının ve/veya yapı elemanlarının hareketlerinin alüminyum konstrüksiyon üzerinde hiçbir şekilde ilave yük oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır. Doğramaların montajında iki yönlü terazi sağlanmalıdır. Doğramaların tespitinden sonra doğrama ile duvar arasındaki tüm boşlukları doldurmak için gerekli yerlere poliüretan köpük kullanılacaktır. Montaj için gerekli olan bütün bağlantı malzemeleri birim fiyata dahil edilmelidir. Vida ve pim gibi sabitleme malzemeleri paslanmaz çelikten olmalıdır. Doğramalar koruma bantlı olarak monte edilecek ve bu bantlar ince işler tamamlandıktan sonra sökülerek, çıkan malzemeler inşaat sahasından atılacaktır. İç sıva ve boya imalatları tamamlandıktan sonra doğrama merkezlerine 5mm kalınlığında çok düzgün ve fitil görüntüsü oluşturacak şekilde doğrama rengine uygun renkte silikon çekilecektir. Bu uygulama içeriden doğramanın dört tarafına yapılacak olup bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Sızdırmazlığı sağlamak için 850 mm’nin üzerindeki kanatların alt ve üstünde kilitleme kullanılmalıdır. Cam takozları; sisteminin kendi özel kanallı cam kaldırma takozu kullanılır, bunun dışında, 2 ve 4mm kalınlığında iki çeşit dolgu takozu kanat ayarı için kullanılacaktır. Kullanılacak cam, projesine uygun kalınlıkta olmalı ve ŞİŞECAM patentini ve garantisini taşımalıdır.

İMALAT VE MONTAJ İŞÇİLİĞİ

Doğramalar, daha önce verilen uluslararası tüm standartlara fen ve sanat kaidelerine uygun olarak birinci sınıf işçilikle imal ve monte edilecektir.

UYGULAMA SIRASI

Alüminyum doğrama montajı, uygulanacak mahalde, duvar, tavan, döşeme uygulamalarının tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

ÖLÇÜ

Camlı Bölme Yapılması İmalatı İçin : Yerinde uygulanmış olan doğramaların uzunluğunun hesaplanmasıyla bulunan 1 M2 (Metrekare)’dir.

Camlı Tek Kapı Yapılması İmalatı İçin : Yerinde uygulanmış olan 100*220+50 cm. Ebatlı Üst Camı Dahil 1 Adet’tir.

Camlı Çift Kapı Yapılması İmalatı İçin : Yerinde uygulanmış olan 100+100*220+50 cm. Ebatlı Üst Camı Dahil 1 Adet’tir.

Camlı Ekran Modülü Yapılması İmalatı İçin : Yerinde uygulanmış olan 50*270 cm. Ebatlı Ön cam, Cam Filmi, Alümimyum Kompozit Bölümü, Arka Ahşap Kaplama Bölümü, Alüminyum Profil  Dahil

1 Adet’tir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

UYGULANMIŞ İMALAT FOTOĞRAFLARI :

# İAÜİNS-AK02 – AHŞAP KAPI İMALATI 100/220

BİRİM FİYAT TARİFİ 	:

100*220 cm. ebatlarında,  ses yalıtımlı kapılar olup iç kısımları iki katlı 25 mm. celenitportland çimentolu ahşap yünü panel ile oluşturulacaktır. Kapı kasalarının etrafında ses yalıtım fitillerinin kullanılması ve kapı çerçevesinin +/- 2 mm hassaslığında imal edilmesi sağlanacaktır. Kilit sistemi standart gömme barelli, kapısının her türlü malzeme-aksesuarının temini montajı ve zayiatı, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edevat giderleri ile işin başlangıcından teslim edildiği tarihe kadar geçen süre zarfında malzemenin stoklanması, korunması için gereken tüm yükümlülükler,  genel giderler ve kar dahil 1 adet kapının anahtar teslim fiyatıdır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış olan kapının aksesuar dahil 1 ADET’idir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-ALS02 – ALÜMİNYUM SÜRME KAPI İMALATI 280*280

BİRİM FİYAT TARİFİ 	:

280*280 cm. ebatlarında,  İlgili İdare tarafından rengi belirlenmiş olan Aldoks 60 serisi kullanılarak yapılan ve 5+5 mm. Lamine cam kullanılmış ve camın üzeri İlgili İdare tarafından belirlenmiş renk, doku ve tasarıma uygun film kaplanmış olan 2 kanatlı sürme kapının tüm aksesuarları dahil, malzeme temini montajı ve zayiatı, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edevat giderleri ile işin başlangıcından teslim edildiği tarihe kadar geçen süre zarfında malzemenin stoklanması, korunması için gereken tüm yükümlülükler,  genel giderler ve kar dahil 1 adet Alüminyum Sürme Kapının anahtar teslim fiyatıdır.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış olan kapının aksesuar dahil 1 ADET’idir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.

# İAÜİNS-T04  TOZUMAYAN TAVAN BOYASI– BRÜT BETON YÜZEYLERDE

BİRİM FİYAT TARİFİ

Tavan ve/veya Perde Beton – Kolon’nun yüzeyinin düzgün hale getirilmesi, düzgün hale getirilmiş zemine özel, iki komponentli, solventsiz, zehirsiz, koruyucu, su emülsiyonu epoksi kaplama malzemesinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, zemin tesviyesi, tozumayan özel boya, iş iskelesi ve çalışma sehpası kurulması, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, alet ve edevat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Boya yapılacak yüzeyler toz, kalıp yağı ve diğer kimyasal maddelerden arındırılacaktır. Uygulanacak alanda boyadan korunması gereken kaplama vb malzemeler naylon serilerek korunacaktır.

UYGULAMA

Yüzey temizlenerek toz, kir, çapaklardan arındırılacaktır.

Bir kat astar sürülecektir.

Astar uygulamasından sonra, istenilen renkte en az 2 kat epoksi boya rulo ile uygulanarak sürülecektir.

Katlar arası bekleme sürelerine dikkat edilecektir. Uygulanmış kat kurumadan bir sonraki kat uygulamasına geçilmeyecektir.

Uygulama tamamlanmış yüzeyde hiçbir dalgalanma veya renkte ton farkı olmayacaktır.

UYGULAMA SIRASI

Boya işlerinin, uygulanacak mekandaki macun ve zımparalama işleminden sonra iki kat boya işleri bitirilip uygulama yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

Uygulama yapılmış yüzeyde dalgalanma olmadığından emin olunacaktır. Uygulama alanında oluşabilecek her türlü boya lekesi temizlenecektir.

ÖLÇÜ

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır. TEKNOCİLA 300 / 400 SERİSİ KULLANILACAKTIR.

# İAÜİNS-T02 TAVAN BOYASI

BİRİM FİYAT TARİFİ

Mevcut yüzeylerin temizlenmesi, macun gereken yüzeylerde macun ile düzeltme yapılması, iş iskelesi kurulması,  bir kat astar boyanın ve istenilen renkte en az 2 kat yarı mat boyanın uygulanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yükleme, yatay ve düşey taşıma, çalışma sehpaları, boşaltma, nakliye, alet ve edavat giderleri ile genel giderler ve kar dahil 1 M2 fiyatıdır.

YAPIM YÖNTEMİ

UYGULAMA YAPILACAK ZEMİNİN (YÜZEYİN) KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Boya yapılacak yüzeyler toz, kalıp yağı ve diğer kimyasal maddelerden arındırılacaktır.

Uygulanacak alanda boyadan korunması gereken kaplama vb malzemeler naylon serilerek korunacaktır.

UYGULAMA

Bir kat astar boya sürülecek ve gerekiyorsa dalgalanmalar macun ile yoklama yapılarak giderilecektir. Tekrar zımparalanacaktır.

Astar uygulamasından sonra, istenilen renkte en az 2 kat boya rulo ile uygulanarak sürülecektir. Katlar arası bekleme sürelerine dikkat edilecektir. Uygulanmış kat kurumadan bir sonraki kat uygulamasına geçilmeyecektir.

Tavan ve duvar birleşimlerinde gerekirse bant kullanılarak düz bir çizgi elde edilecektir. Uygulama tamamlanmış yüzeyde hiçbir dalgalanma veya renkte ton farkı olmayacaktır.

UYGULAMA SIRASI

Boya işlerinin, uygulanacak mahalde, macun ve zımparalama işleminden sonra iki kat boya, son kat ise zemin kaplaması ile süpürgeliklerin uygulamasından sonra yapılacaktır.

UYGULAMA SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – KONTROL VE TESTLER

-Uygulama yapılmış yüzeyde dalgalanma olmadığından emin olunacaktır. Uygulama alanında oluşabilecek her türlü boya lekesi temizlenecektir.

ÖLÇÜ

Uygulama yapılan yüzey üzerinden ölçülür. Boşluklar düşülür.

Yerinde uygulanmış yüzeyin eni ve boyunun çarpılması ile bulunan M2 (Metrekare)’ dir.

ONAY

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili birime onaylatılacaktır.